附件：拟转让专利简介

专利一、一种 CoN 析氧和氧还原电催化剂制备方法

一、技术领域

本发明涉及金属-空气电池技术领域，具体为一种CoN析氧和氧还原电催化剂的制备方法，本发明通过水热及低温氮化处理的方法得到CoN催化材料，所述水热是将钴生长在碳布上，获得Co LDH前驱体；将所述钴基前驱体在氨气气氛下进行低温氮化处理。本发明制备方法简单，在碱性条件下具有优异的电催化析氧和氧还原性能，其作为空气阴极组装锌-空气电池时，表现出良好的长期稳定性和可观的功率密度，在锌-空气电池方面展现出了实际应用潜力。

二、背景技术

开发高效非贵金属基析氧和氧还原电催化剂是提高锌-空气电池的必由之路。尽管科学家们付出了巨大的努力，氧析出和氧还原的缓慢动力学仍限制锌-空气电池的实际应用。近年来，地球上丰富的过渡金属引起科学家们的广泛关注和研究，其中钌和铂基电催化剂分别在氧析出和氧还原反应中表现出优异的电催化性能，但稀缺性、稳定性差、高成本等缺点限制其大规模商业应用。因此，开发低成本、高效、地球储量丰富的非贵金属基催化剂对可充电锌-空气电池具有重要意义。

三、发明内容

本发明的目的在于提供一种CoN析氧和氧还原电催化剂制备方法，解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种CoN析氧和氧还原电催化剂制备方法，包括水热反应和低温氮化处理的方法得到CoN材料，所述水热反应是以碳布为基底生长出钴基前驱体；将所述钴基前驱体在氨气气氛下进行低温氮化处理得到所述CoN材料。

专利二、一种 Co5.47N/CoMoOx析氢电催化剂制备方法

一、技术领域

本发明涉及电催化析氢反应领域，具体为一种Co5.47N/CoMoOx析氢电催化剂制备方法，通过水热反应和氮化处理的方法得到的Co5.47N/CoMoOx复合材料，所述水热反应是将Co3O4/CoMoO4生长在碳布上，获得Co-Mo前驱体；将所述Co-Mo前驱体在氨气（NH3）气氛下进行氮化处理。本发明制备方法简单，通过以碳布为基底进行水热以及氮化处理得到Co5.47N/CoMoOx复合材料，在碱性的条件下具有优异的电催化析氢性能，并表现出快速的电荷转移速率和良好的长期稳定性。

二、背景技术

随着社会的快速发展，化石能源的消耗愈来愈大。然而，由于化石能源均为不可再生资源，以及化石能源的燃烧会排放出温室气体和有毒气体，从而污染大气环境。这些不良因素严重地阻碍了社会的可持续发展。因此，开发绿色环保的新能源来取代传统的化石能源刻不容缓。其中，氢能具有高能量密度、无碳和可持续的优点，被认为是代替传统化石燃料的有前景的新能源。电催化水分解制氢为缓解紧迫的环境污染和能源危机提供了一种理想的方法。然而，析氢反应（HER）的反应动力学缓慢，限制了电解水技术的催化效率，进而增加了电力消耗。为了解决上述问题，通常需要贵金属Pt加速反应动力学，提高催化效率。但是，由于其高成本和稀缺性阻碍了它的广泛应用。因此，有必要开发一种高效、稳定和廉价的非贵金属析氢电催化剂来加快HER反应的固有缓慢动力学。

- 发明内容

本发明的目的在于提供一种Co5.47N/CoMoOx析氢电催化剂制备方法，解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种Co5.47N/CoMoOx析氢电催化剂制备方法，包括水热反应和氮化处理的方法得到的Co5.47N/CoMoOx复合材料；其中，以碳布为基底通过所述水热反应生长Co-Mo前驱体；将所述Co-Mo前驱体在NH3气氛下进行氮化处理得到Co5.47N/CoMoOx复合材料。