※2024年度广西自然科学奖公示材料

- 成果名称：高效制氢催化剂的定向构建及能量转换机制（自治区科技成果登记号：2022F012J003149；2024F011Y006469）

- 拟提名者：广西壮族自治区教育厅

- 成果简介

本项目属于能源催化学科。开发电催化材料及其技术在解决绿色可持续氢能源制备和环境问题方面有着非常广阔的应用前景。高效制氢催化剂的设计构建是该领域研究的热点和难点，催化活性低、稳定性差及催化机理不明确是催化制氢领域亟待解决的关键科学难题。项目在国家自然科学基金、广西自然科学基金等项目的持续支持下，主要围绕磷化物、氧化物和低贵金属修饰氧化物等高效催化剂的定向制备、微观结构调控、催化性能评估与能量转换机制研究等方面，在国际上率先开展了系统的研究工作，取得了若干创新性的研究成果，形成了自己的研究特色，主要科学发现如下：

1. 较早开发了一种磷化钴纳米片阵列修饰碳布（CoP/CC）的高效制氢阴极催化剂。 CoP/CC 催化剂在酸性条件下表现出优异的电催化制氢性能，塔菲尔斜率为30.1 mV/dec，可与贵金属铂（Pt）的性能（30.7 mV/dec）相媲美，且通过铜的欠电位电压沉积法评估和测算活性位点数高达7.77×1017个/cm2。进一步，开发了高效且稳定的异质结 MoO2-Ni 修饰碳布的自支撑制氢阴极催化剂，在广谱pH条件下均呈现优异的电催化制氢活性。接下来，构建了褶皱状的CoP-Ni2P纳米片阵列自支撑催化剂，应用于碱性电催化制氢研究，在10 mA/cm2的电流密度下，过电压仅为65 mV，在连续50小时的稳定性测试中活性保持率为99.6%。

2. 定向构建了具有片状和笼子状纳米结构和组成丰富的氧整合镍钴磷化物/氮掺杂碳 (NiCo PO/NC) 制氢阳极催化剂。该催化剂在1.0 M KOH 溶液表现出极好的催化性能，当电流密度达到 10 mA/cm2时的过电位为300 mV。进一步，借助催化剂与基底之间的特殊的界面构建了低成本且稳定性优越的碳包覆Co3O4修饰碳纸自支撑阳极催化剂。首次提出了真空预处理和碳层包裹相结合技术，并将此技术作为提高酸性水分解制氢阳极催化剂的新方法。接下来，采用可控的方法由ZIF-67出发，经过N2保护煅烧、电沉积和空气氧化步骤构建出氧空穴丰富的双层阵列多孔Co3O4/NF自支撑催化剂，研究发现在20 mA cm−2电流密度时该催化剂的过电位仅为256 mV，且在两电极电解池中具有优异的催化活性和稳定性，优于大部分报道的催化剂，显示出良好的工业化应用潜力。

3. 定向制备得到的低载量 Pd 纳米簇（1.62 wt. % Pd）修饰部分热解的ZIF-67材料，发现了在H2中 200 C条件下得到的部分热解的复合材料中，Pd 的颗粒较小、材料的导电性较强且具有丰富的多孔性结构。催化硼氢化钠(NaBH4)水解制氢显示，该催化剂的 TOF 值为 495.0 min1。进一步，在泡沫镍载体上可控制备得 RuP3颗粒修饰CoP 纳米片阵列催化剂（1.57 wt. % Ru），证实了 RuP3和CoP组分间有强的电子相互作用。催化水解制氢显示该催化剂的TOF 可达到 2123.6 min1，且 5 次重复后可保持初始活性的91.8%，这是当前报道的最有效的催化NaBH4水解制氢催化剂之一。而且，构建的非贵金属基CoP-Ni2P 纳米片阵列自支撑催化剂，在催化NaBH4水解制氢中显示出低的表观活化能（30.1 kJ/mol），高的析氢速率（4323.0 mL min−1 g−1）及强健的稳定性（92%），在非贵金属催化剂中处于领先地位。

本项目主要定向构建了一系列高效制氢催化剂（水分解制氢阴极催化剂、水分解制氢阳极催化剂和硼氢化钠水解制氢催化剂）并研究其能量转换机制。相应的成果发表在Appl.  Catal. B: Environ.、Nano Energy、Sci. China Chem.、J. Mater. Chem. A、J. Energy Chem.、Renew. Energy等国内外权威学术期刊上，其中7篇 SCI中科院分区大类分区一区top，2篇ESI 高被引论文，1篇被选为封面论文，6篇发表在影响因子大于10的重要期刊。

相关工作被国内外SCI顶级期刊，包括 Nat. Catal.、Nat. Commun.、Chem. Soc. Rev.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、ACS Catal.和Sci. China Chem.等的论文正面他引用达 888 次（截至 2024年6月3日），其中3篇引用次数超过100，最高他引用次数341次。而且基于以上成果，项目组成员申请并立项国家自然科学基金项目3项（No. 21965005, 22068008，52363028），广西自然科学基金3项（No. 2021GXNSFAA076001, 2020GXNSFAA159104，2018GXNSFAA294077）。这些研究成果为从事化学、化工、材料、能源和环境等学科的科研工作者提供了宝贵的实验和理论依据，获得了高内外同行的高度关注和认可，产生了较强的影响力。

- 代表性论文（专著）目录（不超过8篇）

| ## 排序 | ## 类型 | ## 论文专著名称 | ## 年卷页（版号） | 发表日期 | ## 作者 | ## 署名单位 | ## 刊名 | ## 通讯作者 | ## 他引次数 | ## 检索数据库 | 广西单位是否署名 | 附件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 论文 | ## Rugae-like Ni2P-CoP nanoarrays as a bi-functional catalyst for hydrogen generation: NaBH4 hydrolysis and water reduction | ## 2020, 265, 118584. | ## 2019.12.30 | ## 郭静雅、王本志、杨丹丹、万梓霞、闫普选、田建袅、Tayirjan Taylor Isimjan、杨秀林 | ## 广西师范大学、沙特阿拉伯基础工业公司 | ## Applied Catalysis B: Environmental | ## 杨秀林，Tayirjan Taylor Isimjan | ## 80 | ## Science Citation Index Expanded | ## 是 | ## 1 |
| ## 2 | ## 论文 | ## Tailoring the nanostructure and electronic configuration of metal phosphides for efficient electrocatalytic oxygen evolution reactions | ## 2020, 69, 104453. | ## 2019.12.27 | ## 王长水、陈伟宾、苑丁、 钱尚书、蔡丹丹、蒋卷涛、张山青 | ## 广西师范大学、澳大利亚格里菲斯大学 | ## Nano Energy | ## 蔡丹丹、张山青 | ## 141 | ## Science Citation Index Expanded | ## 是 | ## 2 |
| ## 3 | ## 论文 | ## Oxygen defect -rich double -layer hierarchical porous Co3 O4 arrays as high -efficient oxygen evolution catalyst for overall water splitting | ## 2020, 47, 299–306. | ## 2020.2.10 | ## 闫普选、黄美玲、王本志、万梓霞、钱满才、 胡艳、Tayirjan Taylor Isimjan、田建袅、杨秀林 | ## 广西师范大学、桂林电子科技大学、沙特阿拉伯基础工业公司 | ## Journal of Energy Chemistry | ## 杨秀林、Tayirjan Taylor Isimjan | ## 37 | ## Science Citation Index Expanded | ## 是 | ## 3 |
| ## 4 | ## 论文 | ## Hierarchically structured rugae-like RuP3-CoP arrays as robust catalysts synergistically promoting hydrogen generation | ## 2019, 7 (15), 8865-8872. | ## 2019.1.14 | ## 郭静雅、吴崇备、张继芳、闫普选、田建袅、沈星灿、Tayirjan Taylor Isimjan、杨秀林 | ## 广西师范大学、沙特阿拉伯基础工业公司 | ## Journal of ## Materials Chemistry A | ## 杨秀林，Tayirjan Taylor Isimjan | ## 37 | ## Science Citation Index Expanded | ## 是 | ## 4 |
| ## 5 | ## 论文 | ## Palladium nanoclusters decorated partially decomposed porous ZIF-67 polyhedron with ultrahigh catalytic activity and stability on hydrogen generation | ## 2019, 136, 1064-1070. | ## 2018.9.20 | ## 吴崇备、郭静雅、张继芳、闫普选、赵彦春、田建袅、沈星灿、Tayirjan Taylor Isimjan、杨秀林 | ## 广西师范大学、沙特阿拉伯基础工业公司 | ## Renewable Energy | ## 杨秀林，Tayirjan Taylor Isimjan | ## 40 | ## Science Citation Index Expanded | ## 是 | ## 5 |
| ## 6 | ## 论文 | ## Electron-transfer enhanced MoO2-Ni heterostructures as a highly efficient pH-universal catalyst for hydrogen evolution | ## 2020, 63, 841–849. | ## 2020.1.7 | ## 王本志, 黄河秀, 黄美琳, 闫普选, Tayirjan Taylor Isimjan, 杨秀林 | ## 广西师范大学、沙特阿拉伯基础工业公司 | ## Science China Chemistry | ## 杨秀林、Tayirjan Taylor Isimjan | ## 29 | ## Science Citation Index Expanded | ## 是 | ## 6 |
| ## 7 | ## 论文 | ## CoP nanosheet assembly grown on carbon cloth: A highly efficient electrocatalyst for hydrogen generation | ## 2015, 15 (0), 634-641. | ## 2015.5.21 | ## 杨秀林、卢昂又、朱艺涵、Mohamed Nejib Hedhili、敏世雄、黄国伟、李连忠 | ## 沙特阿卜杜拉国王科技大学 | ## Nano Energy | ## 李连忠 | ## 341 | ## Science Citation Index Expanded | ## 否 | ## 7 |
| ## 8 | ## 论文 | ## Highly acid-durable carbon coated Co3O4 nanoarrays as efficient oxygen evolution electrocatalysts | ## 2016, 25, 42-50. | ## 2016.4.19 | ## 杨秀林、李河南、卢昂又、敏世雄、Zacharie Idriss、Mohamed Nejib Hedhili、黄国伟、Hicham Idriss、李连忠 | ## 沙特阿卜杜拉国王科技大学、沙特阿拉伯基础工业公司 | ## Nano Energy | ## 李连忠 | ## 183 | ## Science Citation Index Expanded | ## 否 | ## 8 |
| ## 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 888 | ## / | ## / | ## / |

五、 候选人姓名

杨秀林、田建袅、蔡丹丹、郭静雅、闫普选

六、候选单位名称

广西师范大学